Solec nad Wisłą, 21.08.2019 r.

ZPIRG.042.9.2.2019

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści zapytania

Dotyczy zapytania ofertowego 10/2019 na wykonanie robót pn.:Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ul. Łoteckiego 7 w Solcu nad Wisłą.

Zamawiający informuje, że określa minimalne parametry papy ujętej w poz. 16 przedmiaru robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania :

- grubość: 5,2 mm;

- giętkość w niskich temperaturach do - 20°C;

- rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą

/-/ Marek Szymczyk